权利要求书

一种纤维水镁石碳化法制轻质碳酸镁和高纯氧化镁的方法，其特征在于：

a、将纤维水镁石粉碎，经500-600℃煅烧，使其失去结晶水，即为焙砂， 加水灰化，其中MgO转化为Mg(OH)2，即为Mg(OH)2料浆，送入碳化塔碳化；

b、CO2经除尘水洗后从碳化塔塔底进入，碳化塔内压力约在0.2-0.3Mpa， 温度25℃为宜，使Mg(OH)2料浆在过量的CO2作用下转化成Mg(HCO3)2，碳酸氢镁 即为重镁水在液相，碳化塔内纤维水镁石约为水或母液的10％；

c、反应成熟后过滤出重镁水，将重镁水加热85-105℃转化为碱式碳酸镁， MgCO3·3H2O或XMgO·YMg(OH)2·ZH2O；

d、将固体碱式碳酸镁过滤出来，用无离子水洗净，经离心脱水后在600℃ 的转炉中煅烧即得轻质MgCO3成品，化验包装；

e、轻质MgCO3经800-950℃煅烧得到高纯MgO，粉碎，成品化验包装。