具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步详细的说明：

1、纤维水镁石是块状要粉碎，在500——600℃煅烧失去结晶水，即为焙砂，

加水灰化，使其中的MgO转化为Mg(OH)2，即为Mg(OH)2料浆，送入碳化塔碳化；

2、碳化塔用6mm钢板制成，直径约1.4米，高6-7米，内外用环氧树脂防

腐。石灰窑的废气CO2经除尘水洗后从塔底进入，进气的总管进入塔内分成15-20

个小喷头，喷咀朝下，废渣不会堵塞喷咀，碳化塔内压力约在0.2-0.3Mpa

(2-3at)，温度25℃为宜；内加冷却水管在夏季时降温；

3、碳化塔内化学反应为，通入过量的CO2则为，碳酸氢镁即为重镁水在液相。碳化塔内纤维水镁石约为水或母液的10％；

4、反应成熟后过滤出重镁水和渣分开，为了保证重镁水高纯度可再离心过 滤，重镁水加热85-105℃转化为碱式碳酸镁，因操作条件不同对分子式说法各 异，常表示为MgCO3·3H2O或XMgO·YMg(OH)2·ZH2O；

5、固体碱式碳酸镁过滤出来，母液一升约含0.5g镁盐送入焙砂池制Mg(OH)2 料浆，碱式碳酸镁再用无离子水洗净，经离心脱水后在600℃多度的转炉中煅烧 即得轻质MgCO3成品，化验包装；

6、轻质MgCO3经800-950℃煅烧分解出来的CO2送入碳化塔，得到高纯MgO， 根据需要用气流粉碎机粉碎，成品化验包装；

碳化塔退出的渣是很好的耐火材料和保温材料，要研究利用。

按照上述工艺生产MgO，无三废，无任何毒害。

本发明用纤维水镁石是首次制MgO的新原料。在实践中可能有参数要改进。 当前生产镁化合物有几十种，特别是制MgCO3和MgO对温度和操作条件的关系很 大，有必要根据用户要求改变参数和操作工艺，产品使用户满意。