技术领域及背景

技术领域

本发明涉及轻质碳酸镁和高纯氧化镁的一种生产方法，特别是涉及一种用 纤维水镁石原料制取轻质碳酸镁和高纯氧化镁的方法。

背景技术

轻质MgCO3是生产高纯MgO的中间产品，二者是化工和冶金工业的重要原料。 当前我国生产MgO的方法有海水石灰法，白云石碳化法，菱镁矿纯碱法(碳铵 法)，卤水纯碱法等等。这些方法不是工艺复杂就是原料成本很高。如卤水纯碱 法制一吨MgO需要卤水15-18吨，纯碱3-3.5吨，生产一吨原料的费用就在8 千元以上。

轻质MgCO3是橡胶、油墨、陶瓷、玻璃、化妆品、牙膏等的原料。高纯MgO 的熔点2800℃，沸点3600℃，是冶金工业广泛用的耐火材料。据《无机盐工业》 报导：“美国每年消耗MgO在100万吨以上，美国MgO产量和钢铁产量的比值是 7kg/吨钢。世界市场上受欢迎的MgO含量要大于95％”。根据HG1-324-77标准， 高纯MgO含MgO在98-99％，活性MgO含MgO为：特级含MgO为95％，一级MgO 为93％，二级含MgO92％。轻质MgCO3，也以含MgO计，特级MgCO3含MgO41-45％， 一级MgCO3含MgO41-45％，二级MgCO3含MgO38-45％。

中国非金属矿工业(集团)总公司和地质部门调查：陕西省陕南石棉矿是 全世界唯一生产纤维水镁石的矿山企业，已探明储量达980万吨。是国家统计 局授予的中国100家最大金属矿采选企业之一。石棉矿的产品主要有纤维水镁 石、温石棉、蛇纹石三大系列，其中以纤维水镁石为主，产品质量优良。该企 业有50年历史，至今没发现有制镁化合物。