权利要求书

1.一种清洁节能镁砂电熔炉，这种电熔炉的主体是上下开口的筒状炉体， 其特征在于：所说的筒状炉体(1)是由一个或两个以上的筒状单体(2)上下 对接而成，每个单体(2)是由左右两块或两块以上的曲壁(7)对接而成，在 每块曲壁(7)的外面均设有与相邻曲壁(7)相对接的连板(9)，曲壁(7)里 面设有耐热保温层。

2.根据权利要求1所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的曲壁 (7)里面的耐热保温层是由耐热层(11)和保温层(12)构成。

3.根据权利要求2所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的耐热 层(11)是由氧化镁粉与黏合剂磷酸二氢铝混合烧制而成。

4.根据权利要求2所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的保温 层(12)是由珍珠岩、保温绵、黏合剂合成的硅酸盐保温层。

5.根据权利要求1所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的单体 (2)的水平断面呈圆环状或椭圆环状。

6.根据权利要求5所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的的水 平断面为圆环状的单体(2)是由两块曲壁(7)对接而成，曲壁(7)由内向外 依次有耐热层(11)、保温层(12)、铁皮(13)，每块曲壁(7)的外面上下各有 一个半环形法兰盘(8)，法兰盘(8)的两头设有外凸的连板(9)。

7.根据权利要求6所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的连板 (9)是两块上下相对的钢板，每块钢板上都开有上下的通孔，通过插销(10) 相连接。

8.根据权利要6所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的连板(9) 是两块左右相对的钢板，每块钢板上均开有水平通孔，通过螺栓(15)相连接。

9.根据权利要求1所述的清洁节能镁砂电熔炉，其特征在于：所说的炉体 (1)最下面的单体(2)里面配有由保温层和耐热层构成的底座(3)，底座(3) 的直径小于单体(2)的内径或大于单体(2)的外径。