发明内容

本发明的目的在于针对现有技术存在的缺陷，提供一种海水电池用镁极板 表面的磷化处理的方法。改善镁极板材料的特性，降低自腐蚀速度，活化镁负极，提高镁负极的启动电压速度和利用率，达到高质量处理的效果。

本发明的目的是通过下述方案实现的：

利用化学成膜技术，把片状镁极板片状工件通过在化学溶液中进行一定时 间的接触，利用工件与化学处理液之间的化学反应在工件表面形成保护膜层， 其特点是用金属盐或金属氧化物或酸中的一种或两种以上配成处理液，使镁极 板在10℃～100℃的温度中与处理液反应0.1～30分钟，使镁极板表面形成保 护膜。包括：钝化处理、化学腐蚀处理和磷化处理。

磷化处理就是将镁极板片状工件在以磷酸或磷酸盐为主体的溶液中进行 浸渍，使工件表面产生完整的磷酸盐保护膜层的表面处理技术。

本发明的磷化处理方法是把磷酸5～8g/L、磷酸二氢钡40～70g/L、氟化 钠1～2g/L配成处理液，调pH至1.3～1.9，在12℃～90℃的温度下与镁极板 反应2～30分钟，使工件表面产生完整的磷酸盐保护膜层的表面处理技术。

与现有技术相比，本发明的优点是：

(1)极板表面合金的结构得到改善，自腐蚀速度降低，增加了其使用寿 命，提高负极板的利用率；

(2)镁极板的电化学活性得到大大的改善，提高负极板的利用率；

(3)提高了镁极板的放电效率和加快了放电启动的速度，降低了开路电 位。

(4)单位面积电容量得到很好的提高，质量轻，便于携带。