权利要求书

1、一种海水电池用镁极板表面的磷化处理的方法，其特征在于把磷酸5～8g/L、磷酸二氢钡40～70g/L、氟化钠1～2g/L配成处理液，调pH至1.3～1.9，在12℃～90℃的温度下与镁极板反应2～30分钟。