技术领域及背景

本发明涉及一种耐火材料用无水树脂结合剂，特别适用于各种高游离CaO含 量的镁、钙、碳系炉衬耐火材料。

目前，镁碳质耐火材料在钢铁冶炼生产中得到较广泛的应用，随着钢铁冶炼 生产技术的不断发展，人们对耐火材料制品的强度和高温性能的要求越来越高， 因此镁钙碳质耐火材料应运而生，它与镁碳砖相比，具有耐压强度高，抗浸蚀性 强等优点，从而提高炉龄。但是对于含高游离CaO的镁钙碳系耐火材料来说，结 合剂中的水份会使CaO水化，造成制品开裂、粉化，甚至溃散，因此结合剂中要 求水份能够越少越好。“耐火材料用无水结合剂”，专利申请号93104256.9， 原料为：酚类、醛类、溶剂类，该专利申请所得到的无水结合剂水份在0.3％以 下，“耐火材料用无水树脂结合剂的生产方法”，专利申请号90106506.4，所 用原料为：苯酚类、烷基苯醛类树脂、醛类、混合稀土氧化物，复合无水系溶剂。 该专利申请得到的无水结合剂，水份含量在0.5％以下。以上两种结合剂虽然水 份含量比较低，但仍然不够理想，仍然影响着镁、钙、碳耐火材料的质量。