**权利要求书**

1.一种低导热性轻质涂抹料，其特征是：原料重量百分比组成为：氧化铝水泥46～53％，表面釉化膨胀珍珠岩15～20％，微珠20～25％，纳米级氧化硅微粉

4～10％，碳酸钠结合剂1～3％。

2.根据权利要求1所述的一种低导热性轻质涂抹料，其特征是：其化学组分的重量百分比为：Al2O3：66～68％；MgO：20-25；SiO2：4～10％；NaCO3：1～3％。

3.根据权利要求1所述的一种低导热性轻质涂抹料，其特征是：纳米级氧化硅微粉粒径为30-60nm。