权利要求书

1、一种镁碳质耐火材料所用结合剂，其特征在于：用高软化点氧化沥青改性酚醛树脂，经过混料、升温、搅拌、脱气、保温、冷却工艺过程制成的液体状结合剂。

2、根据权利要求1所述的高软化点氧化沥青，其特征在于：软化点为150-190℃。